产品质量监督抽查实施细则

2020年新疆生产建设兵团车用汽油、车用柴油产品质量监督抽查实施细则

2020-09-发布                                            2020-09-实施

新疆生产建设兵团市场监督管理局

2020年新疆生产建设兵团车用汽油、车用柴油

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1 抽样地点及型号或规格

抽样地点为新疆生产建设兵团辖区内车用汽油、车用柴油的销售企业。车用汽油型号规格分为89号、92号、95号、98号，车用柴油型号规格分为5号、0号、-10号、-20号、-35号和-50号。

# 1.2 抽样方法、基数及数量

抽样方法及抽样基数按产品标准规定的抽样要求执行，详见实施方案。车用汽油抽样数量为4L，其中检验样2L，备样量2L；车用柴油抽样数量为5L，其中检验样3L，备样量2L。

- 检验依据

2.1产品种类及检验项目

此次抽查产品种类共计2个，具体产品种类、检验项目、判定依据及检验方法见表1。

表1 产品种类、检测项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 车用汽油 | 抗爆性 | 研究法辛烷值（RON） | GB17930中表3，附录A中表A.2 | GB/T5487 | ★ |  |
|  |  |  | 抗爆指数 （RON+MON）/2 |  | GB/T503、GB/T5487 | ★ |  |
|  |  | 铅含量 |  | GB/T8020 |  | ★ |
|  |  | 馏程 |  | GB/T6536 |  | ★ |
|  |  | 蒸汽压 |  | GB/T8017 |  | ★ |
|  |  | 胶质含量 | 未洗胶质含量 |  | GB/T8019 |  | ★ |
|  |  |  | 溶剂洗胶质含量 |  | GB/T8019 |  | ★ |
|  |  | 诱导期 |  | GB/T8018 |  | ★ |
|  |  | 硫含量 |  | SH/T0689、SH/T0253 | ★ |  |
|  |  | 硫醇（博士试验） |  | NB/SH/T0174 |  | ★ |
|  |  | 铜片腐蚀 |  | GB/T5096 |  | ★ |
|  |  | 水溶性酸或碱 |  | GB/T259 |  | ★ |
|  |  | 机械杂质及水分 |  | 目测 |  | ★ |
|  |  | 苯含量 |  | SH/T0713 | ★ |  |
|  |  | 芳烃含量 |  | GB/T11132 | ★ |  |
|  |  | 烯烃含量 |  | GB/T11132 | ★ |  |
|  |  | 氧含量 |  | NB/SH/T0663 |  | ★ |
|  |  | 甲醇含量 |  | NB/SH/T0663 |  | ★ |
|  |  | 锰含量 |  | NB/SH/T0711 |  | ★ |
|  |  | 铁含量 |  | SH/T0712 |  | ★ |
|  |  | 密度（20℃） |  | GB/T1884、GB/T1885、 SH/T 0604 |  | ★ |
| 2 | 车用柴油 | 氧化安定性（以总不溶物计） | GB19147 中表3 | SH/T0175 |  | ★ |
|  |  | 硫含量 |  | SH/T0689 | ★ |  |
|  |  | 酸度 |  | GB/T258 |  | ★ |
|  |  | 10%蒸余物残炭 |  | GB/T17144 |  | ★ |
|  |  | 灰分 |  | GB/T508 |  | ★ |
|  |  | 铜片腐蚀（50℃,3h） |  | GB/T5096 |  | ★ |
|  |  | 水含量 | 强制性 | GB/T260 |  | ★ |
|  |  | 润滑性 | 校正磨痕直径（60℃） |  | SH/T0765 | ★ |  |
|  |  | 多环芳烃含量 |  | NB/SH/T0606、SH/T0806 |  | ★ |
|  |  | 总污染物含量 |  | GB/T33400 |  | ★ |
|  |  | 运动粘度（20℃） |  | GB/T265 |  | ★ |
|  |  | 凝点 |  | GB/T510 | ★ |  |
|  |  | 冷滤点 |  | NB/SH/T0248 | ★ |  |
|  |  | 闪点（闭口） |  | GB/T261 | ★ |  |
|  |  | 十六烷值 |  | GB/T386 | ★ |  |
|  |  | 十六烷指数 |  | SH/T0694 |  | ★ |
|  |  | 馏程 |  | GB/T6536 |  | ★ |
|  |  | 密度（20℃） |  | GB/T1884、GB/T1885、SH/T0604 |  | ★ |
|  |  | 脂肪酸甲酯含量 |  | GB/T23801 |  | ★ |
| ａ：重要质量项目——指直接涉及人体健康、使用安全的指标； ｂ：一般质量项目——产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.1.1车用汽油检验依据

GB17930             车用汽油

GB/T259             石油产品水溶性酸及碱测定法

GB/T503             汽油辛烷值的测定 马达法

GB/T511             石油和石油产 品及添加剂机械杂质测定法

GB/T1884            原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T1885            石油计量表

GB/T4756            石油液体手工取样法

GB/T5096            石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T5487            汽油辛烷值的测定 研究法

GB/T6536            石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T8017            石油产品蒸汽压的测定 雷德法

GB/T8018            汽油氧化安定性的测定 诱导期法

GB/T8019            燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T8020            汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法

GB/T11132           液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法

NB/SH/T0174         石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法

NB/SH/T0663         汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法

NB/SH/T0711         汽油中锰含量的测定  原子吸收光谱法

SH/T0253            轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法）

SH/T0604            液体密度和相对密度测定法（数字密度计法）

SH/T0689            轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T0712            汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）

SH/T0713            车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法）

3.1.2 车用柴油检验依据

GB19147             车用柴油

GB/T258             轻质石油产品酸度测定法

GB/T260             石油产品水分测定法

GB/T261             闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T265             石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T386             柴油十六烷值测定法

GB/T508             石油产品灰分测定法

GB/T510             石油产品凝点测定法

GB/T1884            原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T1885            石油计量表

GB/T4756            石油液体手工取样法

GB/T5096            石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T6536            石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T17144           石油产品残炭测定法（微量法）

GB/T23801           中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法

GB/T33400           中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

SH/T0175            馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）

SH/T0246            轻质石油产品中水含量测定法（电量法）

NB/SH/T0248         柴油和民用取暖油冷滤点测定法

NB/SH/T0606         中间馏分烃类组成的测定 质谱法

SH/T0604            原油和石油产品密度测定法—U 形振动管法

SH/T0689            轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T0694            中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）

SH/T0765            柴油润滑性评定法（高频往复试验机法）

SH/T0806            中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，则判定为被抽查产品合格；检验项目中一项或一项以上不合格，则判定为被抽查产品不合格。其中，当存在A类项目不符合时，或者出现3个及以上检验项目不符合时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
4.1 市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。