产品质量监督抽查实施细则

2020年新疆生产建设兵团钢筋混凝土用热轧

钢筋产品质量监督抽查实施细则

2020-09-发布                                 2020-09-实施

新疆生产建设兵团市场监督管理局

2020年新疆生产建设兵团钢筋混凝土用热轧钢筋产品

质量监督抽查实施细则

- 抽样方法

抽样领域：新疆生产建设兵团辖区内钢筋混凝土用热轧钢筋产品的生产企业。

在企业的成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

抽取样品应为抽取样品应为同一规格、同一批次的产品；每个屈服强度特征值抽取一个批次产品，最多不超过3个批次产品。

对直条热轧钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧钢筋取样时，随机抽取同一牌号、同一规格、同一批次产品的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

随机数一般可使用科学计算器随机数法、随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

此次监督抽查的项目均为非强制性项目，检验项目及检验方法见表1、表2

表1 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T 1499.2-2018中7.4条 | GB/T 28900-2012及 GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  | ● |  |
|  |  | 断后伸长率c |  |  | ● |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比d |  |  | ● |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比e |  |  | ● |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  | ● |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 1499.2-2018中7.5条 | GB/T 28900-2012及 GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
|  |  | 反向弯曲f | GB/T 1499.2-2018中7.5条 | GB/T 28900-2012及 GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 1499.2-2018中7.2条 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.14-2000 GB/T 223.19-1989 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.40-2007 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 | ● |  |
|  |  | Si | GB/T 1499.2-2018中7.2条 |  | ● |  |
|  |  | Mn | GB/T 1499.2-2018中7.2条 |  | ● |  |
|  |  | P | GB/T 1499.2-2018中7.2条 |  | ● |  |
|  |  | S | GB/T 1499.2-2018中7.2条 |  | ● |  |
|  |  | Ceq | GB/T 1499.2-2018中7.2条 |  | ● |  |
| 4 | 尺寸外形 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018中6.3条 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
|  |  | 肋间距 | GB/T 1499.2-2018中6.3条 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
|  |  | 横肋末端间隙 | GB/T 1499.2-2018中6.3条 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
|  |  | 每米弯曲度g | GB/T 1499.2-2018中6.3条 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
| 5 | 重量偏差h |  | GB/T 1499.2-2018中6.6条 | GB/T 1499.2-2018 | ● | ● |
| 6 | 金相检验 |  | GB/T 1499.2-2018中7.9条 | GB/T 13298-2015及 GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
| 7 | 表面标志 |  | GB/T 1499.2-2018中7.10条 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
| 备注 | a 极重要质量项目 b 重要质量项目 C断后伸长率适用于非抗震钢筋 d e实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比适用于抗震钢筋，“实测抗拉强度与实测屈服强度之比”可简称“强屈比”、“实测屈服强度与屈服强度特征值之比”可简称“屈屈比”。 f反向弯曲适用于抗震钢筋 g每米弯曲度适用于直条钢筋 h重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类。 |  |  |  |  |  |

表2 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T 1499.1-2017中7.3条 | GB/T 28900-2012及 GB/T 1499.1-2017 | ● |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  | ● |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  | ● |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 1499.1-2017中7.3条 | GB/T 28900-2012及GB/T 1499.1-2017 | ● |  |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 1499.1-2017中7.1条 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 | ● |  |
|  |  | Si | GB/T 1499.1-2017中7.1条 |  | ● |  |
|  |  | Mn | GB/T 1499.1-2017中7.1条 |  | ● |  |
|  |  | P | GB/T 1499.1-2017中7.1条 |  | ● |  |
|  |  | S | GB/T 1499.1-2017中7.1条 |  | ● |  |
| 4 | 尺寸外形 | 直径 | GB/T 1499.1-2017中6.3条 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |
|  |  | 不圆度 | GB/T 1499.1-2017中6.3条 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |
|  |  | 每米弯曲度c | GB/T 1499.1-2017中6.3条 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |
| 5 | 重量偏差d |  | GB/T 1499.1-2017中6.6条 | GB/T 1499.1-2017 | ● | ● |
| 备注 | a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c每米弯曲度适用于直条钢筋 d重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类。 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 222-2006     钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.5-2008   钢铁及合金 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.11-2008  钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T 223.12-1991  钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离—二苯碳酰二肼光度法测定 铬量

GB/T 223.14-2000  钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒含量

GB/T 223.19-1989  钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵—三氯甲烷萃取光度法测定铜 量

GB/T 223.23-2008  钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法

GB/T 223.26-2008  钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T 223.37-1989  钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量

GB/T 223.40-2007  钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法

GB/T 223.59-2008  钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法

GB/T 223.63-1988  钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T 223.85-2009  钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 223.86-2009  钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 2101-2017    型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 1499.1-2017  钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2-2018  钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 4336-2016    碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 4340.1-2009  金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 13298-2015  金属显微组织检验方法

GB/T 17505-2016  钢及钢产品 交货一般技术要求

GB/T 20066-2006  钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123-2006  钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)

GB/T 20124-2006  钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)

GB/T 20125-2006  低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 28900-2012  钢筋混凝土用钢材试验方法

YB/T 081-2013  冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

3.2.1 产品质量单项判定原则

3.2.1.1 力学性能：

每批检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。按照标准检验3支样品的屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、强屈比、屈屈比、最大力总延伸率等指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。

3.2.1.2 工艺性能：

每批弯曲检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品工艺性能项目合格，反之则判定为不合格。

每批反向弯曲检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品工艺性能项目合格，反之则判定为不合格。

3.2.1.3 化学成分：

每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；按照标准检验2支样品的C、Si、Mn、P、S、Ceq指标。若有任一指标不合格，判定该样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品化学成分项目合格，反之则判定为不合格。

3.2.1.4 尺寸：

每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；按照检验5支样品的横肋高、肋间距、横肋末端间隙、每米弯曲度等指标。一支样品有任一指标达不到标准要求，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品尺寸项目合格，反之则判定为不合格。

3.2.1.5 重量偏差：

每批检验样本量m=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品重量偏差项目合格，反之则判定为不合格。依据产品标准规定，重量偏差的m值代表组。

3.2.1.6 金相：

每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品金相项目合格，反之则判定为不合格。

3.2.1.7 表面标志：

每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品表面标志项目合格，反之则判定为不合格。

3.2.2 产品检验结果综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。