产品质量监督抽查实施细则

2020年新疆生产建设兵团重熔用铝锭

产品质量监督抽查实施细则

2020-09-发布                                        2020-09-实施

新疆生产建设兵团市场监督管理局

2020年新疆生产建设兵团重熔用铝锭

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样领域：新疆生产建设兵团辖区内重熔用铝锭产品的生产企业。

在企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。随机数一般可使用科学计算器随机数法、随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

所抽样品应为同一类别、同一牌号、同一规格、同一批次的产品；企业如生产多种产品，优先抽取主导产品。每家企业抽取1个批次的产品。

在企业认定的合格产品中用随机数产生方法抽取其中的某一垛，将该垛的表层产品逐一编号，随机抽取5块铝锭进行外观质量和锭重的检验，随后再在抽取的5块铝锭中随机抽取2块铝锭进行化学成分的检验。

化学成分样品的制备：从2块铝锭上分别切取各1支长度为50 mm的样品,2支样品分别从中间截成两个试样，然后逐支编号标记，并一一对应(如1-a,l-b,2-a,2-b)，标记a的样品为检验样品，标记b的样品为备用样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

此次监督抽查的项目均为非强制性项目，检验项目及检验方法见表1。

表1  重熔用铝锭检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观质量 | GB/T 1196-2017 | GB/T 1196-2017 |  | ● |
| 2 | 铝锭锭重 |  | GB/T 1196-2017 |  | ● |
| 3 | 化学成分 | 铁（Fe） |  | GB/T 7999-2015 GB/T 20975 | ● |  |
|  |  | 硅 (Si) |  |  | ● |  |
|  |  | 铜 (Cu) |  |  | ● |  |
|  |  | 镁 (Mg) |  |  | ● |  |
|  |  | 锌 (Zn) |  |  | ● |  |
|  |  | 钛 (Ti) |  |  | ● |  |
|  |  | 锰 (Mn) |  |  | ● |  |
|  |  | 镓 (Ga) |  |  | ● |  |
|  |  | 铝 (Al) |  |  | ● |  |
| 备注 | a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 1196-2017    重熔用铝锭

GB/T 7999-2015    铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20975       （所有部分）铝及铝合金化学分析方法

GB/T 25820-2018   包装用钢带

YS/T 1004         熔融态铝及铝合金

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2 单项判定

化学成分:每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0;检验2个样品的化学成分【铁（Fe）、硅 (Si)、铜 (Cu)、镁 (Mg)、锌 (Zn)、 镓(Ga)、铝 (Al)】 指标。若有任一指标不合格，判定该样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品化学成分项目合格，反之则判定为不合格。

外观质量：每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品外观质量项目合格，反之则判为不合格。

锭重：每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品锭重项目合格，反之则判为不合格。

3.3 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。