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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样单位中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	聚酯捆扎带
	母带
	30根
	15根
	15根

	
	≥70厘米长剥离带
	20根
	10根
	10根

	
	≥70厘米长接头带
	20根
	10根
	10根


2 检验依据

表2 棉花包装用聚酯捆扎带

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	宽度
	GB 6975-2013

	2
	厚度
	GB 6975-2013

	3
	镰刀弯
	GB/T 32340-2015

	4
	定制长度
	GB/T 32340-2015

	5
	外观质量
	GB/T 32340-2015

	6
	断裂强力
	GB 6975-2013

	7
	断裂伸长率
	GB 6975-2013

	8
	接头拉断力
	GB 6975-2013

	9
	接头剥离力
	GB/T 32340-2015

	10
	纵向开裂性
	GB/T 32340-2015


注:1.因接头拉断力、接头剥离力均须在抽样现场进行焊接，在生产领域抽检的样品接头拉断力及接头剥离力由生产企业负责焊接质量；在加工环节抽检的样品接头拉断力及接头剥离力由加工企业负责焊接质量。

经营生产企业与使用加工企业约定棉花包装聚酯捆扎带母带长度时，定制长度项目
出实测值不参与判定。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 32340—2015 棉花包装 聚酯捆扎带 

GB 6975—2013 棉花包装 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《关于发布2025年兵团纤维及纤维制品质量监督抽查实施细则的公告》（2025年9月3日发布）中的《2025年新疆生产建设兵团棉花包装聚酯捆扎带产品质量监督抽查实施细则》。
